高压电选机

| 仪器型号 | RK/DF |  |
| --- | --- | --- |
| 仪器状态 | 完好 |  |
| 存放地点 | 崇义楼A106 |  |
| 负责人 | 张丽亭 |  |
| 仪器简介 | RK/DF型高压电场以电晕和静电场相结合的复合电场，鼓筒转速、极距、入选角（电极相对于鼓筒的角度）、电压、给矿槽角度和振幅等均可在运转时调节，给矿斗温度、鼓温均可自控，一次分选效率高 |  |
| 主要用途 | 1、高等院校，科研院所选矿实验室进行有色、黑色、稀有金属矿的精选 2、各种非金属矿物的分选实验 3、碎散金属粉末，细粒及其他绝缘材料的分选 4、塑料中除去非铁质的金属物质 5、城市固体废物中回收铜、铝等有用金属 6、粮食及其他谷物选种以除去不纯杂物 7、茶叶的分选 |  |
| 技术参数： | 鼓筒（直径mm×长度mm）Ф250×200 给料粒度（mm）0.04-1 处理能力（kg/h）15-30 最高电压（kv）60 |  |