X射线衍射仪

| 仪器型号 | XRD-6000 |  |
| --- | --- | --- |
| 仪器状态 | 完好 |  |
| 存放位置 | C101 |  |
| 负责人 | 李孟婷 |  |
| 仪器简介 | XRD-6000适用于各种形式及状态的样品，包括难于固定的样品，例如粉末及薄膜等样品。XRD-6000具有标准配置的，适用于X射线衍射的重要分析工作定性分析的自动检索/匹配软件。设置详细的检索参数，二次检索功能，以及在原始数据的峰形上与候选物质的对比显示。使用此系统定性分析可以达到很高的成功率。 |  |
| 主要用途 | 提供解决各种领域的分析要求，从常规的定性一定量分析到状态变化分析，多种材料重叠的X射线衍射谱图分析。 |  |
| 技术参数 | X光管：型号 Cu，NF型 焦斑 1.0*10mm ; 2.0*12mm 最大功率 2KW ；2.7KW X射线发生器：最大功率 3KW 输出稳定性 ±0.005%（电源波动10%） 最大管电压 60KV 最大管电流 80mA 电压步宽 1KV 电流步宽 1mA 测角仪：类型 垂直型 测角仪半径 185mm 最小步进角度 0.001°（θ），0.002°（2θ） 角度重现性 ±0.0001°（2θ） 扫描范围 -6°～163°（2θ），-180°～180°（θ） 扫描模式 θ/2θ联动模式，θ、2θ独立驱动模式 检测器计数系统：检测器 闪烁晶体计数器（NaI闪烁晶体） |  |